УДК 544.643.076.2 + 544.6.018.462

ВЛИЯНИЕ БИС-(ОКСАЛАТО)БОРАТА ЛИТИЯ

НА ЗАРЯДНО-РАЗРЯДНОЕ ГАЛЬВАНОСТАТИЧЕСКОЕ ЦИКЛИРОВАНИЕ ЛИТИЕВОГО ЭЛЕКТРОДА

В СУЛЬФОЛАНОВЫХ РАСТВОРАХ ПЕРХЛОРАТА ЛИТИЯ

Л. В. Шеина*, А. Л. Иванов, Е. В. Карасева**, В. С. Колосницын

Уфимский Институт химии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Уфа, Россия

*e-mail: sheina.l.v@gmail.com

**e-mail: karaseva@anrb.ru

Дополнительная информация

Таблица S1. Удельная электропроводность (χ ( 103, Ом-1·см-1), динамическая вязкость (η ( 103, Па·с), коррегированная электропроводность (χη ( 106, Ом-1·см-1·Па·с) и относительная плотность ((, г·см-3) трехкомпонентного раствора 0.75 М LiClO4 – 0.24 M LiBOB – сульфолан

| Температура, ºС | χ ( 103, Ом-1·см-1 | η ( 103, Па·с | χη ( 106 Ом-1·см-1·Па·с | ρ, г·см-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1.87 | - | - | - |
| 30 | 2.14 | 32.57 | 69.70 | 1.324 |
| 35 | 2.44 | 27.24 | 66.47 | 1.317 |
| 40 | 2.76 | 22.95 | 63.34 | 1.313 |
| 45 | 3.11 | 19.68 | 61.20 | 1.307 |
| 50 | 3.49 | 17.12 | 59.75 | 1.304 |
| 55 | 3.90 | 14.90 | 58.11 | 1.300 |
| 60 | 4.32 | 13.07 | 56.46 | 1.296 |

Таблица S2. Удельная электропроводность (χ ( 103, Ом-1·см-1), динамическая вязкость (η ( 103, Па·с), коррегированная электропроводность (χη ( 106, Ом-1·см-1·Па·с) и относительная плотность ((, г·см-3) трехкомпонентного раствора 0.94 М LiClO4 – 0.60 M LiBOB – сульфолан

| Температура, ºС | χ ( 103, Ом-1·см-1 | η ( 103, Па·с | χη ( 106 Ом-1·см-1·Па·с | ρ, г·см-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1.27 | - | - | - |
| 30 | 1.52 | 90.63 | 137.76 | 1.364 |
| 35 | 1.79 | 72.82 | 130.35 | 1.361 |
| 40 | 2.09 | 57.95 | 121.12 | 1.354 |
| 45 | 2.43 | 47.57 | 115.60 | 1.348 |
| 50 | 2.80 | 39.65 | 111.02 | 1.343 |
| 55 | 3.18 | 33.26 | 105.77 | 1.338 |
| 60 | - | 28.01 | - | 1.332 |

# Text boxes

б)

г)

в)

а)

Рисунок S1. Температурные зависимости удельной электропроводности (а), динамической вязкости (б), коррегированной электропроводности (в) и относительной плотности (г) сульфолановых растворов LiClO4, LiBOB и их смесей.