| № | № обр. | Au | Pd | Pt | Ʃ БМ | Cu, % | Тип анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ppm | ppm | ppm |  |  |  |
| 1 | СК 2.7/10 | – | 0,02 | – | 0,02 | 0,123 | 2 |
| 2 | СК 2 -12 | 0,04 | 0,05 | – | 0,09 | 0,18 | 2 |
| 3 | СК 2.7/9 | – | 0,02 | – | 0,02 | 0,212 | 2 |
| 4 | СК 2.7/11 | 0,03 | 0,03 | – | 0,06 | 0,272 | 2 |
| 5 | СК 8-34 | – | 0,03 | – | 0,03 | 0,32 | 2 |
| 6 | СК 2.7/20 | 0,06 | 0,05 | – | 0,11 | 0,322 | 2 |
| 7 | СК 2.7/24 | 0,08 | 0,04 | – | 0,12 | 0,325 | 2 |
| 8 | СК 5 -7 | 0,11 | 0,09 | – | 0,2 | 0,33 | 2 |
| 9 | СК 2.7/16 | 0,39 | 0,06 | – | 0,45 | 0,343 | 2 |
| 10 | СК 2.7/19 | 0,02 | 0,03 | – | 0,05 | 0,345 | 2 |
| 11 | СК 2.7/15 | – | 0,04 | – | 0,04 | 0,361 | 2 |
| 12 | ИТ-23 | 0,29 | 0,56 | 0,04 | 0,89 | 0,42 | 1 |
| 13 | ИТ-24 | 0,87 | 2,01 | 0,06 | 2,94 | 0,45 | 1 |
| 14 | СК 2.7/12 | 1,62 | 1,07 | 0,07 | 2,76 | 0,477 | 2 |
| 15 | СК 2.7/23 | 0,05 | 0,02 | – | 0,07 | 0,492 | 2 |
| 16 | СК 2.7/8 | – | 0,03 | – | 0,03 | 0,516 | 2 |
| 17 | СК 2.4/13 | 0,03 | 0,18 | – | 0,21 | 0,56 | 2 |
| 18 | СК 6 -13 | – | 0,04 | – | 0,04 | 0,6 | 2 |
| 19 | ИТ-25 | 0,17 | 0,07 | 0,02 | 0,26 | 0,75 | 1 |
| 20 | ИТ-22 | 0,01 | 0,01 | 1,09 | 1,11 | 0,76 | 1 |
| 21 | СК 2.7/2 | 0,02 | – | – | 0,02 | 1,145 | 2 |
| 22 | СК 6 -20 | – | 0,02 | – | 0,02 | 1,39 | 2 |
| 23 | СК 2.7/1 | 0,06 | 0,08 | – | 0,14 | 1,456 | 2 |
| 24 | СК 1 -9 | 0,04 | 0,04 | – | 0,08 | 1,53 | 2 |
| 25 | H28-1 | 0,26 | 0,44 | – | 0,7 | 1,74 | 2 |
| 26 | СК 1 -3 | – | – | – | – | 1,81 | 2 |
| 27 | СК 2.4/18 | 0,02 | 0,26 | – | 0,28 | 1,82 | 2 |
| 28 | СК 2.7/13 | 0,24 | 0,37 | – | 0,61 | 1,852 | 2 |
| 29 | СК 2.4/9 | 0,03 | 0,03 | – | 0,06 | 2,04 | 2 |
| 30 | СК 2.4/3 | 0,03 | 0,03 | – | 0,06 | 2,09 | 2 |
| 31 | СК 2.4/21 | – | – | – | – | 2,11 | 2 |
| 32 | СК 1 -13 | 0,04 | 0,06 | – | 0,1 | 2,28 | 2 |
| 33 | СК 2.4/22 | 0,17 | 0,03 | – | 0,2 | 2,42 | 2 |
| 34 | СК 2.7/3 | – | 0,05 | – | 0,05 | 2,44 | 2 |
| 35 | СК 2.7/14 | 0,18 | 0,41 | – | 0,6 | 2,735 | 2 |
| 36 | СК 2.4/12 | – | – | – | – | 3,13 | 2 |
| Среднее содержание | 0,34 | 1,16 |  |

Дополнение 1. Содержание благородных металлов (Au, Pd, Pt) в рудных габбро массива Серебрянский камень.

Примечание. Тип анализа: 1 – пробирный анализ с ICP-MS окончанием (нижний предел обнаружения для благородных металлов 0,005 ppm), Стюарт Геокемикл энд Эссей; 2 –  пробирно-атомно-эмиссионным методом, РАЦ МИА (нижний предел обнаружения для золота и палладия 0,02 ppm, для платины 0,05 ppm); 3 – ICP-MS (нижний предел обнаружения для благородных металлов 0,002 ppm), Центральная лаборатория ВСЕГЕИ. Прочерк – содержание ниже предела обнаружения.