Дополнительная информация

Повышение стабильности Ni/TiO2-катализаторов в реакции конденсации этанола Гербе: влияние второго металлического компонента

Shuaiqi Liа, Xiaoxu Hanа, Hualiang Anа, *, Xinqiang Zhaoа, ** 
and Yanji Wangа

аHebei Provincial Key Lab of Green Chemical Technology and High Efficient Energy Saving, National-Local Joint Engineering Laboratory for Energy Conservation in Chemical Process Integration and Resources Utilization, School of Chemical Engineering and Technology, Hebei University of Technology, Tianjin, 300000 China

*е-mail: anhl@hebut.edu.cn

**е-mail: zhaoxq@hebut.edu.cn

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Рис. DI-1. Профили NH3-ТПД и CO2-ТПД катализаторов Ni–Х/TiO2.

Рис. SI-2. Рентгенограммы образцов Ni–Cu/TiO2 с различным массовым отношением Ni/Cu.

Рис. SI-3. РФЭС-спектры Ni2p и Cu2p катализаторов Ni–Cu/TiO2 с различным массовым отношением Ni/Cu.

Таблица SI-1. Текстурные свойства катализаторов Ni–Cu/TiO2 с различным содержанием металлов

Рис. SI-4. Рентгенограммы образцов Ni–Cu/TiO2 с различной температурой прокаливания.

Таблица SI-2. Текстурные свойства катализаторов Ni–Cu/TiO2 с разным временем прокаливания

Таблица SI-3. Текстурные свойства катализаторов Ni–Cu/TiO2 с разным временем восстановления

Таблица SI-4. Катализируемая Ni–Cu/TiO2 этанольная реакция Гербе

Таблица SI-5. Анализ методом ИСП содержания Ni и Cu в Ni–Cu/TiO2 до и после реакции

(a) NH3-ТПД                          (b) CO2-ТПД

Рис. SI-1. NH3-ТПД and CO2-ТПД профили катализаторов Ni-M/TiO2: 1 – Ni–Fe/TiO2; 2 – Ni–Co/TiO2; 3 – Ni–Mn/TiO2; 4 – Ni–Cu/TiO2; 5 – Ni–Ir/TiO2; 6 – Ni–Au/TiO2; 7 – Ni–Pt/TiO2; 8 – Ni–Ru/TiO2.

Ось Х: Температура, °С; Ось Y: Интенсивность, усл. ед.

Заменить обозначения кривых а, b. c… на 1, 2, 3…

(а)                                  (b)

Рис. SI-2. Спектры рентгеновской дифракции образцов Ni–Cu/TiO2 с разным массовым отношением Ni/Cu: 119 : 1 (1); 59 : 1 (2); 39 : 1 (3); 29 : 1 (4); 19 : 1 (5).

Ось Y: Интенсивность, усл. ед.

Заменить обозначения кривых а, b. c… на 1, 2, 3…

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Рис. SI-3. РФЭС спектры Ni2p and Cu2p катализаторов Ni–Cu/TiO2 с различными массовыми отношениями Ni/Cu: 119 : 1 (a); 59 : 1 (b); 39 : 1 (c); 29 : 1 (d); 19 : 1 (e).

Ось Х: Энергия связи, эВ; ось Y: Интенсивность, усл. ед.

Таблица SI-1. Текстурные свойства катализаторов Ni–Cu/TiO2 с различным содержанием металла

| Содержание металла, вес. % | Удельная поверхность, м2·г-1 | Объем пор, см3·г-1 | Размер пор, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.5 | 58.5 | 0.1 | 7.8 |
| 12.0 | 61.7 | 0.1 | 7.1 |
| 12.5 | 68.0 | 0.2 | 6.8 |
| 13.0 | 66.2 | 0.2 | 6.9 |

Рис. SI-4. Спектры рентгеновской дифракции образцов Ni–Cu/TiO2 после прокаливания при температуре: 1 – 400, 2 – 450, 3 – 500℃.

Ось Y: Интенсивность, усл. ед.

Ось Х: 2θ, град

Таблица SI-2. Текстурные свойства катализаторов Ni–Cu/TiO2 при различных временах прокаливания

| Время прокаливания, ч | Удельная поверхность, м2·г-1 | Объем пор, см3·г-1 | Размер пор, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61.6 | 0.1 | 8.3 |
| 2 | 68.0 | 0.2 | 6.8 |
| 3 | 66.7 | 0.1 | 7.2 |

Таблица SI-3. Текстурные свойства катализаторов Ni–Cu/TiO2 при различных временах восстановления

| Время восстановления, ч | Удельная поверхность, м2·г-1 | Объем пор, см3·г-1 | Размер пор, нм |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 63.7 | 0.1 | 6.7 |
| 4 | 68.0 | 0.2 | 6.8 |
| 5 | 54.1 | 0.1 | 7.3 |

КАТАЛИЗ РЕАКЦИИ ГЕРБЕ ЭТАНОЛА НА Ni–Cu/TiO2

Исследована катализируемая Ni–Cu/TiO2 реакция Гербе этанола (табл. SI-4). С увеличением количества катализатора конверсия этанола монотонно увеличивалась, в то время как селективность по н-бутанолу, выход н-бутанола и селективность по общему количеству спиртов сначала увеличивались, а затем уменьшались. Когда количество катализатора было больше 10 мас.%, выход и селективность по н-бутанолу уменьшались, а селективность по побочным продуктам глубокой конденсации увеличивалась, так как слишком большое количество активных центров благоприятствовало дальнейшей конденсации до высокоуглеродных спиртов. С повышением температуры реакции конверсия этанола, выход н-бутанола, селективность по всем спиртам и высокоуглеродным спиртам увеличивались, а селективность по н-бутанолу сначала увеличивалась, а затем снижалась, что свидетельствует о том, что высокая температура способствует глубокой конденсации этанола. При увеличении времени реакции конверсия этанола увеличивалась, в то время как селективность по н-бутанолу и выход н-бутанола сначала увеличивались, а затем уменьшались. При этом селективность по всем спиртам сначала увеличивалась, а затем выравнивалась, а селективность по высокоуглеродным спиртам увеличивалась. Когда время реакции превышало 10 ч, н-бутанол накапливался в больших количествах, вызывая глубокую конденсацию н-бутанола и снижение селективности по н-бутанолу. Селективность по н-бутанолу достигала 44.4% при конверсии этанола 47.9% при загрузке катализатора 10 мас. %, температуре реакции 210°C и времени реакции 10 часов. По сравнению с катализатором Ni/TiO2, хотя конверсия этанола на Ni–Cu/TiO2 снизилась с 49.2 до 47.9%, селективность по н-бутанолу увеличилась с 41.7 до 44.4%, а выход н-бутанола остался почти неизменным. Это свидетельствует о более рациональном использовании сырья.

Таблица SI-4. Катализ реакции Гербе этанола на катализаторе Ni–Cu/TiO2

| Загрузка катализатора, вес. % | Температура, ℃ | Время, ч | XEO, % | YBO, % | S, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BO | EB | HO | EH | Все спирты |
| 5 | 210 | 10 | 38.9 | 16.8 | 43.1 | 12.5 | 5.1 | 1.8 | 62.5 |
| 10 | 210 | 10 | 47.9 | 21.3 | 44.4 | 15.9 | 6.6 | 3.0 | 69.9 |
| 15 | 210 | 10 | 51.1 | 20.8 | 40.7 | 16.8 | 6.7 | 4.0 | 68.2 |
| 10 | 200 | 10 | 34.2 | 14.8 | 43.3 | 10.5 | 4.4 | 1.6 | 59.8 |
| 10 | 220 | 10 | 53.8 | 22.2 | 41.3 | 17.7 | 7.2 | 4.2 | 70.4 |
| 10 | 230 | 10 | 61.8 | 25.0 | 40.4 | 20.3 | 8.5 | 5.6 | 74.8 |
| 10 | 210 | 6 | 36.2 | 14.5 | 40.0 | 13.8 | 5.7 | 2.5 | 62.0 |
| 10 | 210 | 8 | 39.1 | 17.2 | 43.9 | 13.9 | 5.8 | 2.5 | 66.1 |
| 10 | 210 | 12 | 49.1 | 20.4 | 42.5 | 17.0 | 6.7 | 3.5 | 69.7 |

EO – этанол; BO – н-бутанол; EB – 2-этилбутанол; HO – 1-гексанол; EH – 2-этил-1-гексанол; X – конверсия; Y – выход; S – селективность.

Таблица SI-5. Определение методом ИСП содержания Ni и Cu в Ni–Cu/TiO2 до и после реакции

| Номер опыта | Ni, % | Cu, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12.3 | 0.2 |
| 2 | 12.1 | 0.2 |
| 3 | 11.8 | 0 |
| 4 | 11.1 | 0 |
| 5 | 10.0 | 0 |