Дополнительные материалы

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

БИОВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ТЕННАНТИТА И ЭНАРГИТА УМЕРЕННО-

ТЕРМОФИЛЬНЫМИ АЦИДОФИЛЬНЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ1

© 2020 г. Ю. А. Елкина*,**,#, Е. А. Мельникова**, В. С. Меламуд**, А. Г. Булаев*,**

*Биологический факультет, Московский государственный университет им. М.В.

Ломоносова, Москва, Россия

**Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского, ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва, Россия

#E-mail: yollkina@mail.ru

ТАБЛИЦЫ

Таблица S1. Состав популяций ацидофильных микроорганизмов в реакторах чанового биоокисления концентратов сульфидных руд

| Основные сульфидные минералы, представленные в концентрате | Температура, °C | Состав микробной популяции | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| Пирит, халькопирит, сфалерит | 45 | Acidithiobacilllus caldus, Leptospirillum ferriphilum,, Sulfobacillus sp., Ferroplasma sp. | Okibe et al., 2003 |
| Пирит, арсенопирит, халькопирит | 45 | A. caldus, S. thermosulfidooxidans, “Sulfobacillus montserratensis” | Dopson, Lindstrom, 2004 |
| Пирит | 42 | L. ferriphilum, A. caldus, F. acidiphilum, S. benefaciens | Morin, d’Hugues, 2007 |
| Пирит, арсенопирит | 40–50 | Sulfobacillus sp., A. caldus, L. ferriphilum, Ferroplasma sp., Acidiplasma sp. | van Hille et al., 2011, van Hille et al., 2013 |
| Пирит, арсенопирит | 45 | A. caldus, S. thermosulfidooxidans, Acidiplasma sp. | Muravyov, Bulaev, 2013 |
| Пирит, халькопирит, теннантит, сфалерит | 40 | A. caldus, S. benefaciens, F. acidiphilum, Cuniculiplasma divulgatum | Bulaev et al, 2020 |

РИСУНКИ

Рис. S1. Изменение pH среды при окислении элементарной серы штаммами микроорганизмов, которые были использованы в работе. Варианты эксперимента: 1 – чистая культура S. thermosulfidooxidans SH-1; 2 – чистая культура A. caldus MBC-1; 3 – чистая культура Acidiplasma sp. MBA-1. Условия эксперимента: для проведения экспериментов была использована жидкая питательная среда, содержащая минеральные соли (г/л): (NH4)2SO4 – 3.0, KCl – 0.2, MgSO4 × 7H2O –

0.5, K2HPO4 – 0.5, в среду также добавляли 0.02% дрожжевого экстракта; опыты проводили в колбах

со 100 мл питательной среды и 2 г элементарной серы (200 об./мин) в течение 10 суток при температуре, оптимальной для каждого штамма (50°C для S. thermosulfidooxidans SH-1, 45°C для A. caldus MBC-1 и 50°C для Acidiplasma sp. MBA-1).

Рис. S2. Изменение параметров жидкой фазы в процессе биовыщелачивания халькопирита: (а) и (б) − pH; (в) и (г) − Eh; (д) и (e) − концентрация ионов Fe3+  в среде; (ж) и (з) − суммарная концентрация ионов Fe3+  и Fe2+в среде; варианты эксперимента: 1 – чистая культура S. thermosulfidooxidans SH-1,

45°C; 2 – чистая культура A. caldus MBC-1, 45°C; 3 – чистая культура Acidiplasma sp. MBA-1, 45°C; 4

– S. thermosulfidooxidans SH-1 и A. caldus MBC-1, 45°C; 5 – Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1,

45°C; 6 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 40°C; 7 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 45°C; 8 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 50°C; 9 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 55°C; 10 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 60°C.

Рис. S2 (продолжение). Изменение параметров жидкой фазы в процессе биовыщелачивания халькопирита: (а) и (б) − pH; (в) и (г) − Eh; (д) и (e) − концентрация ионов Fe3+  в среде; (ж) и (з) − суммарная концентрация ионов Fe3+ и Fe2+в среде; варианты эксперимента: 1 – чистая культура S. thermosulfidooxidans SH-1, 45°C; 2 – чистая культура A. caldus MBC-1, 45°C; 3 – чистая культура Acidiplasma  sp.  MBA-1,  45°C;  4  –  S.  thermosulfidooxidans  SH-1  и  A.  caldus  MBC-1,  45°C;  5  – Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 45°C; 6 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 40°C; 7 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 45°C; 8 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 50°C; 9 – S.

thermosulfidooxidans  SH-1,  Acidiplasma  sp.  MBA-1  и  A.  caldus  MBC-1,  55°C;  10  –  S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 60°C.

Рис. S3. Изменение параметров жидкой фазы в процессе биовыщелачивания энаргита: (а) и (б)

− pH; (в) и (г) − Eh; (д) концентрации ионов Fe3+ и Fe2+ в среде при проведении эксперимента со средой, содержащей 35 мМ Fe2+; варианты эксперимента: 1 – чистая культура S. thermosulfidooxidans SH-1, 45°C; 2 – чистая культура A. caldus MBC-1, 45°C; 3 – чистая культура

Acidiplasma sp. MBA-1, 45°C; 4 – S. thermosulfidooxidans SH-1 и A. caldus MBC-1, 45°C; 5 – Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 45°C; 6 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 40°C; 7 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 45°C; 8 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1,

50°C; 9 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 55°C; 10 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 60°C; 11 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 50°C, среда с 35 мМ Fe2+.

Рис. S3. Изменение параметров жидкой фазы в процессе биовыщелачивания теннантита: (а) и (б)  −  pH;  (в)  и  (г)  −  Eh;  (д)  концентрации  ионов  Fe3+   и  Fe2+  в  среде    при  проведении эксперимента со средой, содержащей 35 мМ Fe2+; варианты эксперимента: 1 – чистая культура S. thermosulfidooxidans SH-1, 45°C; 2 – чистая культура A. caldus MBC-1, 45°C; 3 – чистая культура Acidiplasma sp. MBA-1, 45°C; 4 – S. thermosulfidooxidans SH-1 и A. caldus MBC-1,

45°C; 5 – Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 45°C; 6 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 40°C; 7 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 45°C; 8 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 50°C; 9 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1,

55°C; 10 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 60°C; 11 – S. thermosulfidooxidans SH-1, Acidiplasma sp. MBA-1 и A. caldus MBC-1, 50°C, среда с 35 мМ Fe2+.