SUPPLEMENTARY MATERIALS – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Synthesis and structure of hybrid halobismuthates of N-acetonylpyridinium derivatives

Синтез и структура гибридных галовисмутатов производных N-ацетонилпиридиния

P. A. Buikin, A.Yu. Rudenko, A. B. Ilyukhin, V.Yu. Kotov

П. А. Буйкин, А. Ю. Руденко, А. Б. Илюхин, В. Ю. Котов

Russian Journal of Inorganic Chemistry

Журнал неорганической химии

Table of contents

Table S1. Crystal data and structure refinement for I-VII.	2

Table S2. Interatomic distances I…I in fragment M-I…I2…I-M.	4

Fig. S1. Stacking interactions in the structure I	5

Fig. S2. 1D anionic chain [Bi2Br10]4- in structure I	5

Fig. S3-S4. Projections of I and II along c axis 	6

Fig. S5-S7. Anionic fragments in structures III, V and VII	8

Fig. S8. Diffuse reflectance spectra of I and VII.	9

Fig. S9. X-ray Rietveld refinement profiles for I, III and VII	10

Fig. S10. XRD patterns of V and VI mixture	11

Table S1. Crystal data and structure refinement for I-VII.

Taблица S1. Основные кристаллографические данные и результаты уточнения структур I-VII.

| Параметр | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | C32H40Bi2Br10N4O4 | C16H20BiBr6KN2O2 | C32H40Bi4I16N4O4 | C32H39Bi2I13N4O4 |
| М | 1761.74 | 999.88 | 3411 | 2611.33 |
| T, К | 297(2) | 150(2) | 150(2) | 150(2) |
| Излучение, , Å | 0.71073 | 0.71073 | 0.71073 | 0.71073 |
| Сингония | Ромбичпеская | Моноклинная | Триклинная | Триклинная |
| Пр.гр. | Pnma | C2/m | P-1 | P-1 |
| a, Å | 19.0333(7) | 20.9081(4) | 11.3393(4) | 11.2141(5) |
| b, Å | 21.0867(9) | 8.02500(10) | 12.2558(4) | 11.8728(5) |
| c, Å | 12.2648(5) | 8.32310(10) | 13.9630(5) | 22.5318(9) |
| α, ° | 90 | 90 | 67.5887(13) | 94.3140(10) |
| β, ° | 90 | 110.1290(10) | 79.4126(13) | 91.9330(10) |
| γ, ° | 90 | 90 | 69.4982(12) | 91.6680(10) |
| V, Å3 | 4922.5(3) | 1311.21(3) | 1677.46(10) | 2988.2(2) |
| Z | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Dх, г/см3 | 2.377 | 2.533 | 3.377 | 2.902 |
| μ, мм-1 | 15.293 | 16.039 | 17.853 | 12.629 |
| F(000) | 3232 | 916 | 1472 | 2292 |
| Размер образца, мм | 0.20 x 0.14 x 0.12 | 0.22 x 0.20 x 0.20 | 0.08 x 0.04 x 0.02 | 0.20 x 0.12 x 0.10 |
| интервал θ, град | 2.199, 28.375 | 2.606, 33.768 | 2.416, 29.574 | 2.404, 30.536 |
| Пределы h, k, l | -25<=h<=25 | -30<=h<=29 | -15<=h<=14 | -16<=h<=16 |
|  | -28<=k<=27 | -12<=k<=12 | -16<=k<=17 | -16<=k<=16 |
|  | -16<=l<=16 | -12<=l<=13 | -19<=l<=18 | -31<=l<=32 |
| Число измеренных отражений | 92686 | 18543 | 38593 | 55996 |
| Число независимых отражений, Rint | 6315, 0.0730 | 2634, 0.0368 | 9095, 0.0417 | 16824, 0.0312 |
| Полнота до θ = 25.242° | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.70% |
| Max, min пропускание | 0.0479, 0.0138 | 0.056, 0.0135 | 0.1577, 0.0795 | 0.0511, 0.0199 |
| Метод уточнения | МНК по F2 | МНК по F2 | МНК по F2 | МНК по F2 |
| Число параметров | 255 | 79 | 271 | 651 |
| S | 1.143 | 1.081 | 1.014 | 0.922 |
| R1, wR2 [I>2σ(I)] | 0.0335, 0.0717 | 0.0209, 0.0539 | 0.0337, 0.0560 | 0.0374, 0.0938 |
| R1, wR2 (все данные) | 0.0529, 0.0825 | 0.0226, 0.0545 | 0.0506, 0.0598 | 0.0495, 0.1002 |
| ∆ρmax/∆ρmin э/Å3 | 1.255, -0.635 | 1.017, -1.323 | 1.608, -1.414 | 2.418, -1.293 |

| Параметр | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула | C30H42Bi2Br9N3O3 | C30H42Bi2Br9N3O3 | C40H56Bi4I17.38N4O4 |
| М | 1629.8 | 1629.8 | 3698.3 |
| T, К | 297(2) | 297(2) | 297(2) |
| Излучение, l, Å | 0.7107 | 0.7107 | 0.7107 |
| Сингония | Моноклинная | Моноклинная | Моноклинная |
| Пр.гр. | P21/n | P21/n | P21/c |
| a, Å | 13.7746(5) | 12.9904(4) | 13.3591(3) |
| b, Å | 24.0388(9) | 28.2169(8) | 23.1437(5) |
| c, Å | 14.1676(5) | 13.8508(4) | 12.8497(3) |
| β, ° | 100.2890(10) | 111.4160(10) | 94.9703(7) |
| V, Å3 | 4615.8(3) | 4726.4(2) | 3957.92(15) |
| Z | 4 | 4 | 2 |
| Dх, г/см3 | 2.345 | 2.29 | 3.103 |
| μ, мм-1 | 15.436 | 15.075 | 15.677 |
| F(000) | 2992 | 2992 | 3218 |
| Размер образца, мм | 0.20 x 0.18 x 0.12 | 0.36 x 0.12 x 0.10 | 0.12 x 0.04 x 0.02 |
| интервал θ, град | 2.080, 26.404 | 2.339, 27.119 | 2.286, 27.145 |
| Пределы h, k, l | -17<=h<=17 | -16<=h<=16 | -17<=h<=17 |
|  | -30<=k<=30 | -36<=k<=36 | -29<=k<=29 |
|  | -17<=l<=17 | -17<=l<=17 | -16<=l<=16 |
| Число измеренных отражений | 90865 | 82909 | 100493 |
| Число независимых отражений, Rint | 9455, 0.0982 | 10433, 0.0833 | 8761, 0.0698 |
| Полнота до θ = 25.242° | 100% | 99.90% | 99.90% |
| Max, min пропускание | 0.0932, 0.0527 | 0.0943, 0.0305 | 0.0462, 0.0159 |
| Метод уточнения | МНК по F2 | МНК по F2 | МНК по F2 |
| Число параметров | 434 | 433 | 409 |
| S | 0.862 | 1.012 | 1.14 |
| R1, wR2 [I>2σ(I)] | 0.0422, 0.1121 | 0.0375, 0.0906 | 0.0527, 0.1156 |
| R1, wR2 (все данные) | 0.0794, 0.1385 | 0.0580, 0.1005 | 0.0679, 0.1220 |
| ∆ρmax/∆ρmin э/Å3 | 0.722, -1.647 | 1.190, -1.076 | 1.152, -1.225 |

Table S2. Interatomic distances I…I in fragment M-I…I2…I-M.

Таблица S2. Расстояния I…I во фрагменте M-I…I2…I-M.

| Refcode | d(I2-I3), Å | d(I1-I2), Å | d(I3-I4), Å |
| --- | --- | --- | --- |
| CALPUA | 2.745 | 3.485 | 3.527 |
| GEJQER | 2.738 | 3.500 | 3.395 |
| GEJQER | 2.733 | 3.621 | 3.334 |
| GUBBEK | 2.740 | 3.438 | 3.438 |
| IOHZCU | 2.806 | 3.353 | 3.353 |
| KELTAW | 2.754 | 3.542 | 3.339 |
| MAWQOR | 2.776 | 3.391 | 3.391 |
| NULKEM | 2.761 | 3.391 | 3.411 |
| SOCLOL | 2.794 | 3.243 | 3.562 |
| SUTTIK | 2.768 | 3.354 | 3.517 |
| XIQKAL | 2.753 | 3.488 | 3.488 |

CALPUA	L.R.Gray, D.J.Gulliver, W.Levason, M.Webster. Inorg.Chem. , 22, 2362, 1983.

GEJQER 	P.H.Svensson, J.Rosdahl, L.Kloo. Chem.-Eur.J. , 5, 305, 1999.

GUBBEK 	P.H.Svensson, L.Kloo. Inorg.Chem. , 38, 3390, 1999.

IOHZCU	M.F.Belicchi, G.G.Fava, C.Pelizzi. Acta Crystallogr., Sect.B: Struct.Crystallogr.Cryst.Chem. , 37, 924, 1981.

KELTAW 	D.B.Morse, T.B.Rauchfuss, S.R.Wilson. J.Am.Chem.Soc. , 112, 1860, 1990.

MAWQOR 	N.Masuhara, S.Nakashima, K.Yamada. Chem.Lett. , 34, 1352, 2005.

NULKEM 	N.Martinez-Espada, M.Mena, A.Perez-Redondo, V.Varela-Izquierdo, C.Yelamos. Dalton Trans. , 44, 9782, 2015.

SOCLOL	J.Le Bras, H.Amouri, J.Vaissermann. Inorg.Chem. , 37, 5056, 1998.

SUTTIK	A.J.Blake, R.O.Gould, Wan-Sheung Li, V.Lippolis, S.Parsons, C.Radek, M.Schroder. Inorg.Chem. , 37, 5070, 1998.

XIQKAL	L.Hewison, S.H.Crook, B.E.Mann, A.J.H.M.Meijer, H.Adams, P.Sawle, R.A.Motterlini. Organometallics , 31, 5823, 2012.

Fig. S1. Stacking interactions between [1-(CH2C(O)CH3)Py] fragments in the structure I.

Рис. S1. Стекинг взаимодействия между фрагментами [1-(CH2C(O)CH3)Py] в структуре I.

Fig. S2. 1D anionic chain [Bi2Br10]4- in structure I (interatomic distances Br(5A)…Br(5B) is 3.94 Å).

Рис. S2. 1D цепочка анионов [Bi2Br10]4- в структуре I (расстояние Br(5A)…Br(5B) 3.94 Å).

Fig. S3. Projection of I along c axis.

Рис. S3. Проекция структуры I вдоль оси c.

Fig. S4. Projection of II along c axis.

Рис. S4. Проекция структуры II вдоль оси c.

Fig. S5. 1D anionic chain [Bi4I16]4- in structure III (interatomic distance I(3)…I(7B) is 3.79 Å).

Рис. S5. 1D цепочка анионов [Bi4I16]4- - в структуре III (расстояние I(3)…I(7B) 3.79 Å).

Fig. S6. Centrosymmetric dimer ([Bi2Br9]3-)2 in structure V (interatomic distance I(7)…I(7A) is 3.52 Å).

Рис. S6. Центросимметричный димер ([Bi2Br9]3-)2 в структуре V (расстояние I(7)…I(7A) 3.52 Å).

Fig. S7. The fragment of 1-D chain of ([Bi4I16]…I2…[Bi4I16]) in structure VII (interatomic distance I(6)…I(9) is 3.68 Å).

Рис. S7. Фрагмент 1-D цепи ([Bi4I16]…I2…[Bi4I16]) в структуре VII (расстояние I(6)…I(9) 3.68 Å).

a	b

Fig. S8. Diffuse reflectance spectra of I (a, Eg = 2.91 eV) and VII (b, Eg = 2.08 eV).

Рис. S8. Спектры диффузного отражения I (a, Eg=2.91 эВ) и VII (b, Eg = 2.08 эВ).

a

b

с

Fig. S9. X-ray Rietveld refinement profiles for I (a), III (b) and VII (с). Both profiles were recorded at RT. Red and blue lines correspond to the calculated profile and experimental pattern respectively. The bottom trace shows the difference curve.

Рис. S9. Рентгенограммы после уточнения по Ритвельду соединений I (а), III (b) и VII (с). Красные и синие кривые отвечают рассчитанным и экспериментальным профилям соответственно. Разностная кривая изображена под графиками.

Fig. S10. XRD patterns of V and VI mixture recorded at RT (green). The presence of two phases, namely V (blue) and VI (red) is illustrated.

Рис. S10. Рентгенограмма смеси V и VI, полученная при комнатной температуре (зеленая кривая). Присутствие двух фаз показано синей (V) и красной (VI) кривыми.